Тест на склеивание «Бабочка»

Этот тест проводится для того, чтобы продемонстрировать хорошую прочную связь между чистым, сухим стеклом и DuraSeal™.

Оборудование и снабжение

- 2 куска чистого, сухого, обработанного 3мм стекла 305 мм.

- Образцы DuraSeal™, только что вынутого из упаковки.

- Используйте производственный пресс для стекла

- Стеклорез

- Перчатки

Cut pattern

Рис. 1

Процедура:

1. Возьмите  чистый сухой лист стекла 300 х 300 мм и наложите полоски DuraSeal на две стороны стекла, как показано на рис. 1.

2. Наложите сверху 2-е стекло такого же размера и произведите сжатие (посредством опрессования - по технологической карте).

3. Возьмите стеклорез и сделайте разрез верхнего стекла по средине, как показано на рис. 1.

4. Наденьте специальные защитные перчатки и разломите стекло по линии разреза.

5. Отогните половину верхнего стекла на 90 гр., как показано на рис. 2.

Разверните на 900

Рис. 2

Требуемые условия выполнения

100% склеивание.

Если склеивание нарушено, еще раз протестируйте другие экземпляры. Убедитесь, что используемое стекло достаточно сухое и чистое. Убедитесь, что аппликатор исправный или нет повреждения склеивающей линии DuraSeal™ при наклеивании ленты. Если результаты теста подтвердились, то положите эту упаковку на хранение и свяжитесь с вашим поставщиком.